Faq

Type de fichiers supportés

Les fichiers supportés par le logiciel sont : STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR

Les cotes

Test d'impression d'un cube de 100x100x100 mm de coté cube.jpg

c'est en Z que l'ecart est le plus grand, entre +0.9 et +1.16 mm (poids de la piéce ?)

sur les autres axes l'ecart varie entre +0.2 et 0.3 sur une face et +0.3/0.4 sur l'autre.

il faut donc faire attention à la position des piéces lors de la constitution de la chambre de construction