Faq

Decollement de pieces

En cas de décollement de la pièce pendant l'impression.
Si la piece a un radeau, mettre l'imprimante en pause et maintenir les bords du radeau avec du ruban adhesif.

Fixation

Scotch

Utilisation de scotch double faces ( fin - fixation faible ) on descendra la table de 0.2 (zgap),

nettoyage du plateau à l'essence de térébenthine aprés decollage de la piéce.

Colle

Descendre le plateau,

Retournez la bouteille de colle pour permettre à la colle à d'imprégner l'applicateur.

Appliquer deux couches de colle en effectuant un mouvement circulaire.

Appliquer une première couche de colle dans un mouvement circulaire d'avant en arrière.

Appliquer une deuxième couche de colle dans un mouvement circulaire de gauche à droite.

Décollage de la piéce avec la spatule fournie dans le kit outillage.

Nettoyage du plateau à l'eau chaude.

Le respect des cotes

Lorsque l'on entre les parametres de la boite de dialogue BuildSetting

(test fait) En cochant la case fine detail preservation, le logiciel va respecter les cotes exterieurs de la piéce, mais les cotes internes alésages dans la piéce (trous, alesages) ne seront pas respectés.

(test à faire) En ne cochant pas la case fine detail preservation, le logiciel ne va pas respecter les cotes exterieurs de la piéce, mais les cotes internes alésages dans la piéce (trous, alesages) seront .. ou pas?