Parametrages des vitesses et puissances

Paramètres proposés le Carrefour Numérique, fablab de la Cité des Sciences et de l'industrie

Matiere	travail	puissance	vitesse	freq Hz ou PPI	Nb de passe	Aspiration	observations
Balsa 8mm	gravure	40	100	500	on
Balsa 8mm	decoupe	80	20	2000	on
plexi extrudé 2.5mm	decoupe	100	0.6	1000	1	on	(Castorama) pas parfait bourelets de matiere
plexi extrudé 5mm	decoupe	100	0.2	1000	1	on	(Castorama)
plexi extrudé	gravure	20	15	500	1	on	(Castorama) Faire test complementaire
medium 3mm	gravure	20	12	500	1	on	A éviter, la colle contenue encrasse les filtres la gravure est profonde et produit bcp de poussieres
medium 3mm	decoupe	100	1.6	2000	1	on
papier 180 gr	gravure	11	5	500	on	trop fort
papier 180 gr	decoupe	20	5	1000	on	ok mais voir up freq pour une meilleur decoupe
filtre hydrophobe	decoupe	40	100	1000	on